Техническая информация Февраль 1996

|  | Описание продукта |
| --- | --- |

Клеепереносящая лента 465

| 924 - версия ленты 465 для применения с аппликатором типа 3M ATG . | A-40- акриловый адгезив средней жесткости. Характеризуется высокой начальной адгезией и хорошей устойчивостью на сдвиг. Сила клеевого соединения немного увеличивается с течением времени | Использование 924 ленты в апликаторе ATG обеспечивает скорость и контроль нанесения ленты на поверхность. |
| --- | --- | --- |

|  | Физические | Тип адгезива | Акриловый средней жесткости (3M номер : A-40) |
| --- | --- | --- | --- |
| свойства | Толщина (ASTM D-3652) |
|  | (не для спецификации) | Лента | 50 мкм |
|  | Защитный слой | 100 мкм |
|  | Общая | 150 мкм |
|  | Защитный слой | Бумага |
|  | Цвет ленты | Светлый |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |

|  | Характеристики |
| --- | --- |

Адгезия к стали

| ASTM D-3330 | 2.7 Н/10мм |
| --- | --- |
| (не для спецификации) | Устойчивость к сдвигу | Средняя |
|  | Температура эксплуатации: | максимальная |
|  | краткая (Часы/минуты) | 120 °C |
| длительная (Дни/недели) | 80 °C |
| минимальная | -30 °C |
|  | Стойкость к растворителям | Высокая |
|  | Устойчивость к УФ | Отличная |

| Дополнительная информация о продукте | Это “постоянный” адгезив в том смысле, что он не теряет своих качеств, когда нанесен между двумя непроницаемыми поверхностями . | Адгезив характеризуется хорошей когезией, что исключает просачивание адгезива сквозь бумагу. |
| --- | --- | --- |

|  | Порядок применения |
| --- | --- |

1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности.

2. Соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными.

Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт.

| 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20( С - 38( С. | Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10( С по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- |

|  | Применения |
| --- | --- |

Адгезив А40 хорошо подходит для соединения вместе таких материалов, как : металлы, краски стекло, дерево, бумага и пластики.

Высокоскоростная “летучая” склейка на большинстве сортов бумаги

Склейка фольги, пленок и тканей.

Прикрепление этикеток, инструкций, фотографий, изолирующих прокладок

Прикрепление металлических и пластиковых табличек.

Фиксация начала рулона

Установка рекламных постеров и т.д.

Монтаж каучуковых или фотополимерных печатных пластин.

Разнообразные соединения, где требуется высокая начальная адгезия, легко удаляемый защитный слой и тонкая долговременная связь