PRO TAPE

864-2PM ламинирующий адгезив в рулонах.

Техническая информация

| Физические свойства (не является спецификацией) | Защитный слой 1 | 0,1 мм силиконизированная бумага с покрытием |
| --- | --- | --- |
|  | Адгезив | 0,125 мм акриловый клей |
|  | Защитный слой 2 | 0,05 мм силиконизированная бумага с покрытием |
|  | Срок хранения | 24 месяца с даты производства при хранении в оригинальной упаковке при 21(С и 50% относительной влажности |

| Особенности | Долгосрочное, устойчивое к внешней среде соединение Гладкий адгезив, позволяющий получать высококачественный внешний вид при работе с тонкими материалами Высокая когезионная прочность позволяющая выдерживать длительные повторяющиеся нагрузки Высокая стойкость к различным температурным режимам, влажности и воздействию химикатов |
| --- | --- |
| Применения | Приклейка графического изображения к мембранной клавиатуре Приклейка мембранной клавиатуры к основанию Ламинирование полиэфирной пленки для изготовления спейсеров |

| Характеристики (не является спецификацией) | Температурный диапазон | -30(С 128(С (дни/недели) 187(С (минуты/часы) |
| --- | --- | --- |
|  | Химическая стойкость | Отличная . При правильном нанесении на непроницаемые материалы адгезив противостоит воздействию через торцы мягких кислот и щелочей, масел, бензина, керосина, реактивного топлива, и многих других стандартных алифатических и ароматических растворителей. Однако, не рекомендуется для применения при постоянном погружении. |
|  | Диэлектрическая прочность (ASTM D149) | 0,85 кВ/мм |
|  | Сопротивление изоляции (ASTM P257) | Н.О. Ом |
|  | Объёмное удельное сопротивление (ASTVM D257) | 2,2 х 1015 Ом-см |
|  | Поверхностное удельное сопротивление (ASTVM D257) | 1.3 х 1014 Ом/ |
|  | Стойкость к влаге | Не наблюдается отрицательных эффектов при выдержке при 100% отн. Влажности и 38 (С |
|  | Нарастание прочности | Прочность акрилового адгезива возрастает от времени и температуры |
|  | Стойкость к УФ | Отличная. Не окисляется при выдержке на воздухе или под солнечным ультрафиолетом. |
|  |  | 72 часа выдержки, Н/10мм | Конечная прочность, Н/10мм |
|  | Нержавеющая сталь | 17,0 | 25,0 |
|  | Эпоксидные смолы | 15,6 | 21,6 |
|  | Полиэфир | 12,2 | 13,4 |
|  | Поликарбонат | 16,2 | 21,8 |
|  | АБС | 15,0 | 14,6 |
| Техника нанесения | Прочность соединения зависит от величины площади контакта между адгезивом и поверхностью. Жесткий прижим увеличивает площадь контакта и таким образом улучшает прочность соединения. Для получения качественного соединения соединяемые поверхности должны быть чистыми сухими и однородными Типичный растворитель для очистки поверхности – смесь изопропилового спирта с водой или гепртан.следуйте мерам предосторожности при работе с растворителями. Идеальная температура нанесения 21°C - 38°C. Нанесение ленты при температуре ниже +10°C не рекомендуется, так как адгезив становится слишком жестким для качественного нанесения. Однако будучи нанесенным в нормальных условиях лента имеет хорошую стойкость к низким температурам. |