9071 - Двусторонняя клейкая лента

Техническая информация

Дополнено: Май 2002

| Описание продукта | 9071 двусторонняя клейкая лента на полиэфирной основе. Она обладает отличной адгезией,хорошей стойкостью к растворителям, а также хорошей стойкостью к воздействию ультрафиолета и повышенных температур. |
| --- | --- |

| Физические свойства Не для спецификации | Тип Адгезива | Акриловый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Полиэфир |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |  |  |
|  | Лента Защитный слой Всего | 0.220 мм 0.163 мм 0.383 мм |  |
|  | Защитный слой | Белая силиконизированная бумага с логотипом 3М |  |
|  | Цвет ленты | Прозрачный |  |
|  | Срок хранения | 24 месяца с даты отгрузки 3М при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |

| Характеристики Не для спецификации | Адгезия к нержавеющей стали ASTM D 3330 | 6 Н/см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Статический сдвиг ASTM D 3654 | 500г , 6.4см2 - 10,000 мин+; при комн. т-ре |  |
|  | Температурные свойства Макс. : Минуты / Часы Макс: Дни / Недели Минимальная | 90°C 70°C -30°C |  |
|  | Стойкость к растворителям | Хорошая |
|  | Стойкость к УФ | Хорошая |

9071 – двустронняя клейкая лента

| Рекомендации по нанесению | 1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. | 2. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с растворителями. | 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 38°C. Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | 9071 хорошо подходит для соединения самых разных материалов вт.ч. дерева металлов, бумаги, окрашенных поверхностей и самых различных пластиков и тканей. |  |
| --- | --- | --- |

3M торговая марка 3M Company.

Техническая информация, данные, рекомендации и другие утверждения приведенные в документе основаны на испытаниях и опыте, которые 3М считает достоверными, но полнота и абсолютная точность не гарантируется. Пожалуйста, удостовертесь, что данный продукт подходит для Вашего частного применения. Использование продукта. Пожалуйста помните, что на работу продукта в каждом частном случае влияет множество различных факторов. Свойства материала на который клеится продукт, подготовка поверхности, тип выбранного продукта, длительность и среда, в которой должен работать продукт – вот далеко неполный перечень факторов влияющих на работу продукта. Некоторые факторы могут быть известны только самому пользователю, поэтому пользователь продукта должен убедится в том что данный продукт подходит для данного применения.

| 3М Россия Москва, Смольная 24/Д,Отдел промышленных клейких лент м адгезивов Т.(095)784-74-74 Ф.(095)784-74-75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |