Scotch-Mount™

9536 Двусторонняя лента на вспененной полиэтиленовой основе

Техническая информация Август 2001

| Описание продукта | Вспененный полиэтилен с двух сторон покрытый адгезивом на каучуковой основе. |
| --- | --- |

Физические свойства

| (не для спецификации) | Тип адгезива | каучуковый |
| --- | --- | --- |
|  | Вспененная основа | Полиэтиленовая пена (закрытые ячейки) |
|  | Толщина | 1.1(0.15 мм. |
|  | Защитный слой | Силиконизированная белая бумага (90г/м2) |
|  | Плотность | 55 кг/м3 |
|  | Цвет ленты | Белый |
|  | Срок хранения | 12 месяцев со дня поставки при хранении в заводской упаковке при 21(С и относительной влажности 50%. |

Характеристики

| (не для спецификации) | Адгезия к нержавеющей стали (180(, FTM1) |
| --- | --- |

Выдержка 30 мин.

17 Н/25 мм.

| Разрыв основы |
| --- |
|  | Статический сдвиг на нержавеющей стали |

1 кг.-25мм. х 25 мм.

| > 1000 часов |
| --- |
|  | Температурная стойкость | От –40 до +60( |
| Порядок применения | 1. прочность соединения зависит от полученного контакта адгезива с поверхностью. Приложенное давление способствует получению большего контакта, и, таким образом, повышает прочность соединения | 2. Для получения максимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и однородными. Типичной очиститель поверхности – изопропиловый спирт. Соблюдайте необходимые меры предосторожности при обращении с растворителями. | 3. Оптимальный температурный интервал для нанесения ленты – от 21 до 38(С. Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы  считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

3M Россия
Отдел индустриальных клейких лент

Москва,125445

Ул. Смольная 24/Д

Tel:  (095) 784 7474

Fax: (095) 784 7475