Scotch-Weld™

Эпоксидный адгезив DP-420 Черный(Белый

Техническая информация Октябрь 2002

| Описание продукта | 3M™ Scotch-Weld™ эпоксидный адгезив DP-420 – двухкомпонентный эпоксидный адгезив с высокой прочностью на сдвиг и отслаивание, и высокой долговечностью. |
| --- | --- |

| Характерные особенности | Время жизни 20 минут Устойчивость к внешним воздействиям контролируемый поток | Высокая прочность на отслаивание Высокая прочность на сдвиг Простота перемешивания |
| --- | --- | --- |

| Физические свойства неотвержденного клея | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
|  |  | 3М Scotch-Weld DP420 черный | 3М Scotch-Weld DP420 белый |
|  | Основа/Отвердитель | Эпоксидная смола/амины | Эпоксидная смола/амины |
|  | Вязкость основа(В) (23(С) отвердитель(А) | 20000-80000сПз | 20000-80000сПз |
|  |  | 8000-14000сПз | 8000-14000сПз |
|  | Плотность, кг/литр | Основа(В) | 1.08-1.13 | 1.08-1.13 |
|  |  | Отвердитель(А) | 1.02-1.07 | 1.02-1.07 |
|  | Цвет | Основа(В) | черный | белый |
|  |  | Отвердитель(А) | янтарный | янтарный |
|  | Время жизни | 20 г | 15 мин. | 15 мин. |
|  | при 23(С | 10 г | 20 мин. | 20 мин. |
|  |  | 5 г | 30 мин | 30 мин |
|  | Соотношение компонентов (В:А) | По объему | 2:1 | 2:1 |
|  |  | По весу | 2:0.97 | 2:0.98 |

| Типичные свойства отвержденного клея | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
|  |  | 3М Scotch-Weld DP420 черный | 3М Scotch-Weld DP420 белый |
|  | Цвет | Черный | Белый, матовый |
|  | Твердость по Шору (ASTM D 2240) | 75-80 | 75-80 |
|  | Термический коэффициент расширения (х 10-6 /(С) Ниже температуры стеклования Выше температуры стеклования | 80 (5-20(С) 194 (75-140(С) | 85 (5-25(С) 147 (65-14-(С) |
|  | Теплопроводность, Ватт/м(С | 0.180 | 0.180 |
|  | Диэлектрическая постоянная (кГц, 23(С) | 6.2 | 6.5 |
|  | Диэлектрическая прочность (ASTM D149) | 35 кВ/мм | 27 кВ/мм |
|  | Объемное сопротивление (ASTM D257) | 1.6х1015 Ом-см | 1.3х1014 Ом-см |

| Информация по применению | Для получения высокой прочности краска, оксидные пленки, масло, пыль, и все другие загрязнения должны быть удалены с поверхности. Однако, степень очистки поверхности зависит от требуемой прочности соединения и условий эксплуатации. Для предложений по подготовке поверхности смотрите раздел подготовка поверхности Смешивание 3М Scotch-Weld™ эпоксидный адгезив DP-420 поставляется в двойном пластиковом картридже Duo-Pak как часть системы 3М Scotch-Weld™ ЕРХ. Картриджи Duo-Pak поставляются емкостью 37, 200, или 400 мл. Для использования просто вставьте картридж в ЕРХ аппликатор и установите толкатель в цилиндры легким давлением рычага. Снимите крышку аппликатора и выдавите немного адгезива, чтобы убедиться, что содержимое обеих частей картриджа свободно выходит наружу. Для автоматического перемешивания присоедините перемешивающую насадку ЕРХ и наносите адгезив. При ручном перемешивания компоненты должны быть взяты в рекомендованном соотношении и тщательно перемешаны. Нанесите адгезив на обе поверхности, соедините поверхности с нанесенным адгезивом и зафиксируйте до полного отверждения адгезива. Большие количества адгезива могут быть нанесены с использованием оборудование для смешивания, подачи и нанесения адгезива. |
| --- | --- |

| Подготовка поверхности | Приведенные ниже технические данные были получены на поверхностях, подготовленных следующим образом: А. травление алюминиевой поверхности по методу C-2803 Б. щелочное обезжиривание В. очистка метилэтилкетоном/абразивная обработка/очистка метилэтилкетоном* Г. очистка изопропиловым спиртом* Д. очистка изопропиловым спиртом/абразивная обработка/очистка изопропиловым спиртом* * используя растворители, удалите источники открытого огня и соблюдайте рекомендованные меры безопасности |
| --- | --- |

| Типичные свойства и характеристики | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
|  | Прочность на сдвиг (ASTM D 1002-72) измерена на образцах 25х100 мм. с перекрытием 25х12.5мм. Толщина клеевого шва 0.12-0.2 мм. Измерения проведены при 23(С, или при указанной температуре. Скорость движения зажимов разрывной машины- 2.5мм/мин для металлов, 50 мм/мин для пластиков, 500мм/мин для резин. Т-расслаивание (ASTM D 1876-61T). Прочность измерена на образцах шириной 12.5 мм, толщиной 0.8мм при 23(С. Скорость движения зажимов 500 мм/мин. |
|  | Прочность на сдвиг, МПа (алюминий) | 3М Scotch-Weld DP420 черный | 3М Scotch-Weld DP420 белый |
|  | -55(С | 31 | 31 |
|  | 23(С | 31 | 31 |
|  | 82(С, 15 мин1 | 8.7 | 3.1 |
|  | 30 мин1 | 15.5 | 4.8 |
|  | 60 мин1 | 20.5 | 5.2 |
|  | 4 часа1 | 18.5 | 17.2 |
|  | 121(С, 15 мин1 | 3.9 | 1.4 |
|  | 1 время в нагревательной камере перед испытанием |

| Типичные свойства и характеристики (продолжение) | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
|  | Прочность на сдвиг, МПа | 3М Scotch-Weld DP420 черный | 3М Scotch-Weld DP420 белый |
|  | Алюминий (протравленный) | 31 | 31 |
|  | Алюминий (щелочное обезжиривание) | 27.6 | 24.1 |
|  | Алюминий (МЭК/абразив/МЭК) | 17.2 | 24.1 |
|  | ХКС (щелочное обезжиривание) | - | 27.6 |
|  | ХКС (МЭК/абразив/МЭК) | 15.2 | 18.6 |
|  | Медь (МЭК/абразив/МЭК) | 34.5 | 27.6 |
|  | Латунь (МЭК/абразив/МЭК) | - | 27.6 |
|  | Нержавеющая сталь (МЭК/абразив/МЭК) | 12.4 | 27.6 |
|  | Сталь с гальваническим покрытием (электроосаждение) | 20.7 | 14.5 |
|  | Т-расслаивание, Н/см (алюминий) | 3М Scotch-Weld DP420 черный | 3М Scotch-Weld DP420 белый |
|  | -55(С | 16.5 | 8.8-17.8 |
|  | 23(С | 88 | 88 |
|  | 82(С, 15 мин1 | 35.6 | 5-8.8 |
|  | Прочность на сдвиг при 23(С, различные материалы, МПа |
|  | материал | 3М Scotch-Weld DP420 черный 1 | 3М Scotch-Weld DP420 белый 1 | 3М Scotch-Weld DP420 черный 2 | 3М Scotch-Weld DP420 белый 2 |
|  | АБС | 3.1 | 2.2 | 3.8 | 3.4 |
|  | ПВХ | 2.83 | 1.5 | 2.53 | 2.1 |
|  | Поликарбонат | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.8 |
|  | Полиакрилат | 1.3 | 1.6 | 3.1 | 1.9 |
|  | Полистирол | 2.6 | 2.4 | 4.0 | 2.6 |
|  | Армированный пластик | 4.2 | 2.4 | 7.63 | 9.0 |
|  | Неопрен/сталь | 0.6 | 0.3 | 0.73 | 0.53 |
|  | Очистка изопропиловым спиртом Очистка изопропиловым спиртом/абразивная обработка/очистка изопропиловым спиртом Разрушение материала |
|  | Устойчивость к внешним воздействиям Прочность на сдвиг на алюминиевых образцах, измерена при 23(С1, МПа |
|  |  |  | 3М Scotch-Weld DP420 черный | 3М Scotch-Weld DP420 белый |
|  | 23(С/50%Влажность | 30 дней | 33.8 | 35.2 |
|  | Дистиллированная вода | Погружение 30 дней | 29.0 | 32.4 |
|  | Водяной пар | 30 дней при 49(С, 100%влажность | 27.6 | 32.4 |
|  |  | 14 дней при 93(С, 100%влажность | 27.8 | 20.7 |
|  | Антифриз/вода (1:1) | 82(С, погружение 30 дней | 20.7 | 29.0 |
|  | Изопропиловый спирт | 23(С, погружение 30 дней | 31.0 | 36.5 |
|  | Метилэтилкетон | 23(С, погружение 30 дней | 24.1 | 31.7 |
|  | 5% соляной аэрозоль | 35(С, 30 дней | - | 35.2 |
|  | 1приведенны результаты, полученные в результате тестирования определенных партий; могут быть выше чем приведенные в других разделах |

| Типичные свойства и характеристики (продолжение) | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
|  | Скорость нарастания прочности Прочность на сдвиг, МПа (алюминий; испытано при 23(С) |
|  | Время в печи | Температура печи |
|  |  | 23(С | 49(С | 60 |
|  | 15 мин | - | - | 22.1 |
|  | 30 мин | - | 15.9 | - |
|  | 60 мин | - | 32.4 | 32.4 |
|  | 2 часа | 2.1 | - | - |
|  | 3 часа | 5.5 | - | - |
|  | 5 часов | 20.7 | - | - |
|  | 6 часов | 25.5 | - | - |
|  | 24 часа | 31.0 | - | - |

| Хранение | Храните при температуре 15-27(С Срок хранения продукта в оригинальной упаковке 15 месяцев. |
| --- | --- |

3M, EPX, Duo-Pak, Scotch-Grip, Scotch-Weld  - торговые марки 3M Company.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва,125445 Ул. Смольная 24/Д Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |